Schonend für die Umwelt

Produktdaten in Kurzform

Art

Basis

Lösungsmittel

Farbe

Dichte

Bruchdehnung (am freien Materialfilm)

Konsistenz

Auftrag

Verarbeitungstemperatur

Lagerung

Lagerfähigkeit

Reinigung

Gesundheitsschädliche Stoffe im Sinne

der Arbeitsstoffverordnung

Gefahrklasse nach VbF und ADR

GISBAU-Produktcode

Kunststoffmodifizierte Bitumenmasse Polymere, Bitumenemulsion keine schwarz

ca. 0,98 g/cm3

370% (Prüfzeugnis MPA Dresden) dickflüssig, thixotrop

Pinsel , Spachtel, BORNIT®-Flexomat 3.1 und Naht-Modul bzw. Rand-Modul nicht unter -5°C nicht unter -5°C

in geschlossenen Originalgebinden

12 Monate

im frischen Zustand mit Wasser, ausgehärtet mit BORNIT®-MultiClean

Keine

Keine

BBP 10

BORNIT-

NahtfleX

Polymervergütete, flexible Bitumenmasse zur Vorbehandlung von Nähten beim Einbau von Asphalt

Stand techn. Merkblatt: 31. August 2015

| Art und Eigenschaften | BORNIT®-Nahtflex® ist eine polymervergütete, lösemittelfreie, standfeste und bis -5°C frostbeständige Bitumenmasse. Durch den Einsatz von BORNIT®-Nahtflex® werden gemäß der ZTV Asphalt StB 07 hochflexible und dauerhafte Nahtverbindungen bei Fertigernähten im Asphalt-Straßenbau hergestellt. Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt und wird üblicherweise maschinell mit dem Verarbeitungsgerät BORNIT®- Flexomat 3.1 und Naht-Modul bzw. bei Trag- und Binderschichten mit Rand-Modul aufgetragen. Es können problemlos Schichtdicken bis 4 mm auch an vertikalen Nahtflanken aufgebracht werden. |
| --- | --- |

| Anwendungsgebiete | BORNIT®-Nahtflex® dient zur Herstellung von flexiblen und dauerhaften Nähten beim bahnenweisen Einbau von Asphaltmischgut (sowohl „heiß an kalt“ als auch „heiß an warm“) sowie für Nähte von Asphaltflächen an Baustoffen mit unregelmäßigen Oberflächen (Fräskanten). Haupteinsatzgebiete sind die maschinelle Vorbehandlung der Mittelnahtflanken beim Einbau von Heißmischgut. Für geschnittene Asphaltkanten wird der Einsatz von BORNlT®-Fugenband empfohlen! |
| --- | --- |

| Produktvorteile | ^ lösemittelfrei, dadurch keine Beeinträchtigung des Bindemittels im Nahtbereich wie bei lösemittelhaltigen Nahtklebern ^ Auftrag der nach ZTV Asphalt-StB 07 vorgeschriebenen Materialmenge in einem Arbeitsgang (standfest bis 4 mm Schichtdicke) ^ hochflexibel, elastisch und gute Klebewirkung auch auf leicht feuchten Untergründen ^ kostengünstig und zeitsparend maschinell verarbeitbar ^ mit BORNIT®-Flexomat 3.1 + Rand-Modul ist der Auftrag des Materials bei Trag- und Binderschichten vollflächig in einem Arbeitsgang möglich ^ Verarbeitung und Lagerung bis -5°C möglich |
| --- | --- |

BORNIT

| Verarbeitung | Der Untergrund muss fest, sauber, öl-, fett- und eisfrei sein. Schnitt- und Frässtaub sind von der Nahtflanke zu entfernen. Das Produkt haftet auch auf leicht feuchten (nicht nassen!) Untergründen. Bei eisfreiem Untergrund ist eine Verarbeitung bis -5°C möglich. BORNIT®-Nahtflex® ist insbesondere für die maschinelle Verarbeitung konzipiert, kann aber auch mit anderen geeigneten Geräten sowie Pinsel oder Spachtel aufgetragen werden. Das speziell entwickelte Verarbeitungsgerät BORNIT®-Flexomat 3.1 (Basisgerät) sowie die dazugehörigen Anbaumodule (Nahtmodul, Randmodul) ermöglichen einen schnellen und wirtschaftlichen Materialauftrag bei allen Nahtbereichen im Asphaltstraßenbau. Eine vollflächige Nahtbehandlung von ca. 1.000 m pro Stunde ist dadurch problemlos möglich. Je nach Auftragsgeschwindigkeit (Vorschub) und Ventilstellung am Gerät kann die aufzubringende Materialschichtdicke variiert werden. Technische Unterlagen über das vielseitige und handliche Gerätesystem BORNIT®- Flexomat 3.1 bitte separat anfordern! Der Einbau des heißen Asphaltmischgutes sollte unmittelbar nach dem Auftrag von BORNIT®-Nahtflex® erfolgen. Die Nahtflanke sollte nach Applikation nicht mehr überfahren werden. |
| --- | --- |
| Verbrauch | Gemäß ZTV Asphalt StB 07 beträgt die geforderte Materialmenge für die Nahtbehandlung mind. 50 g pro cm Schichtdicke je laufendem Meter Nahtflanke. |
| Lagerung | In original verschlossenen Gebinden 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde sind stets zu verschließen. Bis - 5°C lagerfähig. |
| Entsorgung | Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-ASN: 080410 (Klebstoff- und Dichtmasseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080409 fallen) entsorgt werden. |
| Anmerkung | Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neusten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite www.bornit.de zu informieren. |
| Lieferformen | 25 l Hobbock 18 Gebinde pro Palette |