ИЗОСТАБ 2540  ДОБАВКИ

Стабилизатор

Характеристики

ISOSTAB 2540 представляет собой стабилизатор на основе эфира целлюлозы, предотвращающий осаждение систем строительных материалов на основе цемента.

Эфир целлюлозы

1,17 ± 0,03 г/см3

< 0,10 М.-%

< 1,50 М.-% молочно-белая жидкость

0,1- 1,0 М.-% от массы цемента

Допуск

• ISOSTAB 2540 постоянно подлежит внутреннему заводскому производственному контролю.

Хранилище

Срок хранения 6 месяцев с даты изготовления при условии правильного хранения (плотно закрытым при температуре > +5 °C):

• Храните контейнеры и резервуары для хранения плотно закрытыми.

• Защищайте продукт от мороза, жары и прямых солнечных лучей.

Последствия

• Сильный стабилизирующий эффект

• Улучшение водоудерживающей способности

• Улучшение работоспособности

• Небольшое, зависящее от цемента замедление схватывания

Заявление

ISOSTAB 2540 — универсальный стабилизатор для всех цементных систем.

Примечание: Используемое сырье и производимая нами продукция проходят тщательный заводской контроль. Содержание нашего технического буклета основано на тридцатилетнем опыте, исследованиях и технической поддержке. В связи с постоянным развитием и разнообразными приложениями мы оставляем за собой право пересматривать и улучшать наш продукт. Наш технический отдел и специалисты готовы оказать помощь по запросу. Преимущество, которым вы должны воспользоваться!

Авторские права ©2019, CEMEX Research Group AG.