2019  ДОБАВКИ

ИЗОКСЕЛЬ 8780

Ускоряющая добавка

Характеристики

ISOXEL 8780 – добавка, ускоряющая твердение, на основе неорганических солей (без хлоридов), специально разработанная для увеличения начальной прочности бетона.

Технические данные

формиат кальция 1,33 ± 0,03 г/см3

< 0,10 М.-%

< 1,50 М.-%

белая жидкость

0,2- 5,0 М.-% от массы цемента

Допуск

ISOXEL 8780 постоянно подвергается внутреннему заводскому производственному контролю.

Хранилище

Срок хранения 6 месяцев с даты изготовления при условии правильного хранения (плотно закрытым при температуре > +5 °C):

• Храните контейнеры и резервуары для хранения плотно закрытыми.

• Защищайте продукт от мороза, тепла и прямых

Солнечный лучик

Последствия

• Ускорение процесса твердения без сокращения периода обрабатываемости

• Увеличение ранней прочности

Заявление

ISOXEL 8780 в основном используется для применения в бетоне и растворе с высокой начальной прочностью. Использование типов цемента с высоким содержанием клинкера в сочетании с высокоактивным суперпластификатором на основе ПХЭ улучшит эксплуатационные характеристики продукта.

Важное примечание: при температуре < 5°C гидравлическая реакция цемента почти полностью прекращается. Поэтому в этом случае следует позаботиться о подходящем отверждении.

Примечание: Используемое сырье и производимая нами продукция проходят тщательный заводской контроль. Содержание нашего технического буклета основано на тридцатилетнемопыте, исследованиях и технической поддержке. В связи с постоянным развитием и разнообразными приложениями мы оставляем за собой право пересматривать и улучшать наш продукт. Наш технический отдел и специалисты готовы оказать помощь по запросу. Преимущество, которым вы должны воспользоваться!

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

www.admixtures.de

Авторские права ©2019, CEMEX Research Group AG.